# Обозначения марок стали (ГОСТ, AISI, JIS, DIN)

| Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (ГОСТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4000 | X6Cr13 | 410S | SUS 410 S | 08Х13 |
| 1,4002 | X6CrAl13 | 405 | SUS 405 |  |
| 1,4003 | X2CrNi12 |  |  |  |
| 1,4006 | X12CrN13 | 410 | SUS 410 | 12Х13 |
| 1,4016 | X6Cr17 | 430 | SUS 430 | 12Х17 |
| 1,4021 | X20Cr13 | S42010 | SUS 420 J1 | 20Х13 |
| 1,4024 | X15Cr13 | (410) | SUS 410 J1 |  |
| 1,4028 | X30Cr13 | (420) | SUS 420 J2 | 30Х13 |
| 1,4031 | X39Cr13 |  | SUS 420 J2 | 40Х13 |
| 1,4034 | X46Cr13 | (420) |  | 40Х13 |
| 1,4113 | X6CrMo17-1 | 434 | SUS 434 |  |
| 1,4300 |  | 302 |  | 1Х17Н9 |
| 1,4301 | X5CrNI18-10 | 304 | SUS 304 | 08Х18Н10 |
| 1,4301 |  | 304 (304H) |  | 12Х18Н9 |
| 1,4301 |  | 304 (304L) |  | 04Х18Н10 |
| 1,4303 | X4CrNi18-12 | (305) | SUS 305 | 12Х18Н12 |
| 1,4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | SUS 304 L | 03Х18Н11 |
| 1,4310 | X10CrNi18-8 | (301) | SUS 301 | Х17Н8 |
| 1,4318 | X2CrNiN18-7 | 301 LN | SUS 301 LN |  |
| 1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | SUS 316 | 03Х17Н14М2 |
| 1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | SUS 316 L |  |
| 1,4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | SUS 316 L | 03Х17Н14М2 |
| 1,4435 |  | 316L |  | 03Х17Н14М3 |
| 1,4435 |  | 316S |  | 03Х17Н14М3 |
| 1,4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | S 31726 | SUS 317 |  |
| 1,4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S 31803 | SUS 329 J3L |  |
| 1,4509 | X2CrTiNb18 | 441 |  |  |
| 1,4510 | X3CrTi17 | 439 (430Ti) | SUS 430 LX | 08Х17Т |
| 1,4512 | X2CrTi12 | 409 | SUH 409 |  |
| 1,4520 | X2CrTi17 |  |  |  |
| 1,4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | SUS 444 |  |
| 1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N 08904 |  |  |
| 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | SUS 321 | 08Х18Н10Т |
| 1,4541 |  | 321 |  | 08Х18Н10Г |
| 1,4541 |  | 321 |  | 12Х18Н9Т |
| 1,4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | SUS 347 | 08Х18Н12В |
| 1,4561 | X1CrNiMoTi18-13-2 |  |  |  |
| 1,4565 | X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3 | S 34565 |  |  |
| 1,4568 |  | AM 35017-7 РН |  | 09Х17Н7Ю1 |
| 1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | SUS 316 Ti | 10Х17Н13М2Т |
| 1,4571 |  | 316Ti |  | 08Х17Н13М2Т |
| 1,4583 |  | 318 |  | 10Х16Н13М2В |
| 1,4589 | X5CrNiMoTi15-2 |  |  |  |
| 1,4713 | X10CrAl7 |  |  | 10Х17СЮ |
| 1,4724 | X10CrAl13 | 405 |  | 10Х13СЮ |
| 1,4828 |  | 309 |  | 20Х20Н14С2 |
| 1,4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 |  | 20Х25Н20С2 |
| 1,4742 | X10CrAl18 | 442 |  |  |
| 1,4845 | X12CrNi25-21 | 310 S |  | 20Х23Н18 |
| 1,4762 | X10CrAl24 | 446 |  |  |
| 1,4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 (321Н) |  | 12Х18Н10Т |
| 1,4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 |  | 20Х20Н14С2 |
| 1,4948 |  | 304 (304H) |  | 08Х18Н10 |