# Стойкость материалов

## Стойкость материалов деталей насосов к воздействию различных химических элементов и их растворов:

Обозначение материалов деталей насоса и характеристик стойкости:

- CC - сурьмянистый свинец;

- Бр - бронза;

- СЧ - серый чугун;

- КЧ - кремнистый чугун;

- ХН - хромоникелевая сталь;

- ХНМ - хромоникельмолибденовая сталь;

- ХМ - хромомолибденовая сталь;

- Эб - эбонит;

- Фр - фарфор

- Кр - керамика.

- "У" - практически устойчив;

- "О" - сравнительно устойчив

- "Н" - не особенно устойчив

- "Х" - не применим.

| Перекачиваемая среда | Химическая формула | Температура | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СС | Бр | СЧ | КЧ | ХН | ХНМ | ХМ | Эб | Фр | Кр |
| Уксусный ангидрит 100% | СН3СНО | 20 | у | у | н | у | у | у | у | о | у | у |
| Ацетон | СН3СОСН3 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у |
| Ацетил хлорид | СН3СОСl | 20 | у |  | х | у | о | у | о | х | у | у |
| Эфир | С2Н5ОС2Н5 | 20 | у | у | о |  | у | у | у | х | у | у |
| Этилацетат | СН3СООС2Н5 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у |
| Этиловый спирт | С2Н5ОН | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у |
| Этилхлорид | С2Н5Сl | 20 | у |  | х | у | у | у | у | х | у | у |
| Щелочные алкацины на органической базе |  | 20 |  |  |  |  | у | у | у |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  | у | у | у |  |  |  |
| Ацетат алюминия | Al(Н3С2О2) | 60 | н | н | х | у | у | у | о |  | у | у |
| Хлорид алюминия, водный раствор | AlCl3 | 20 |  | х | х | о | н | н | х | у | у | у |
| Фторид алюминия, 10% | AlF3 | 20 | о |  | о |  |  |  |  | у | у | у |
| Сульфат алюминия 10% | Al2(SO4)3 | 20 | о | о | х | у | у | у | у | у | у | у |
| Муравьинная кислота 50% | HCOOH | 20 | н | у | х | о | у | у | о | у | у | у |
| Гидроокись аммония | NH4OH | 20 | о | х | у | у | у | у | у |  |  |  |
|  |  | кипящий | о | х | х | о | у | у | у |  |  |  |
| Хлорид аммония 25% | NH4Cl | 20 | о | х | у | у | о | о | у | у | у | у |
| Хлорид аммония 50% | NH4Cl | 20 | о | х | х | у | о | о | у | у | у | у |
| Карбонад аммония, насыщенный раствор | (NH4)2CO3 | кипящий |  |  |  | х | у | у | у | у |  |  |
| Нитрат аммнония, насыщенный раствор | NH4NO3 | кипящий | о | х | н | о | у | у | у | у | у | у |
|  |  | 20 | о | х | о | у | у | у | у | у | у | у |
| Сульфат аммония | (NH4)2SO4 | 20 | о | н | х | у | о | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий | о | х | х | у | н | у | о | у | у | у |
| Сульфит аммония | (NH4)2SO3 | 20 | у | х |  | х | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий |  | х | х | о |  |  |  |  |  |  |
| Анилин | C6H5NH2 | 20 |  | х | о | у | у | у | у | х |  |  |
|  |  | кипящий |  | х | о | у | у | у | у | х |  |  |
| Бензин |  | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у |
| Бензольная кислота любой концентрации | C6H5COOH | 20 |  |  | н | у | у | у | у |  |  |  |
|  |  | кипящий |  |  | х | у | у | у | у |  |  |  |
| Бензол | C6H6 |  | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у |
| Пиво, бродящее |  | 20 |  | у |  |  | у | у | у |  | у | у |
| Ацетат свинца | Pb(CH3COO)2 | 20 | у |  | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий |  |  |  |  | у | у | у |  | у | у |
| Борная кислота насыщенная | H3BrO3 | 80 | о |  | о | о | у | у | у | о | у | у |
| Бром 100% водный раствор | Br2 | 20 | о | у | о | у | х |  |  | х | у | у |
| Бромистый водород, водный раствор | HBr | 20 | о | х | х | х | х | х | х | у | у | у |
| Бутилацетат | CH3COOC4H9 | 20 | у | у | у | х | у | у | у | у | у | у |
| Бисульфиткальциевая щелочь | Ca(HSO3)2 | 20 | х | х | х | х | х | у | н | у | у | у |
|  |  | 150 | х | х | х | х | х | у | х | х | х | х |
| Хлорид кальция (охлаждающий рассол) | CaCl2 | 80 |  | у | о | о | у | у | у | у | у | у |
| Гидроокись кальция (известковое молоко) | Ca(OH)2 | 20 |  | у | у | о | у | у | у | у | у | у |
| Гипохлорит кальция | Ca(ClO3)2 | 20 |  |  | н | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | 40 |  |  | н | у | о | о | о | у | у | у |
| Нитрат кальция | Ca(NO3)2 | 20 |  |  | о | у |  |  |  | у |  |  |
| Карналитовый щелок | MgCl2+KCl | 90 | у | у |  | у | у | у | у | у | о | о |
|  |  | 20 | у | х | х | у | у | у | у |  | у | у |
| Хлорамин | C5H5Cl | 20 |  |  |  |  | н | о | о |  |  |  |
| Хлорбензол | C5H5Cl | 60 |  |  |  |  | н | о | о |  |  |  |
| Хлороформ | CHCl2 | 20 | у | у | о | у | у | у | у | х | у | у |
| Хлорсульфоновая кислота водная | SO2OHCl | 20 | о | х | х | о | х | х | х | х | у | у |
| Хлорная вода | Cl2+H2O | 20 | у |  | х | о | н | н |  | у | у | у |
| Хромовая кислота 10% | H2CrO4 | 20 | у |  | н | у | у | у | у |  | у | у |
| Хромовая кислота 50% | H2CrO4 | 20 | у |  | х | у | о | о | о |  | у | у |
| Хромовая кислота + Н2SО4, 50% | H2CrO4 | 20 | х | х | х | н | о | о | н | х |  |  |
| Хромосульфитовая щелочь |  | 80 | у | х |  | у | о | о | о | у | у | у |
| Цианистый водород безводный (синильная кислота) | HCN | 20 | х |  | у | у | у | у | у | у | у | у |
| Дифенил | C6H5 - C6H5 | 350 | у |  | у |  | у | у | у | х | у | у |
| Хлорное железо, насыщенный раствор | FeCl3 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | о | у | у |
| Сульфат железа | Fe2(SO4)3 | 20 | о | о | о | у | у | у | у | у |  |  |
|  |  | кипящий | х | х | о | у | у | у | у | у |  |  |
| Уксусная кислота 50% | CH3COOH | 20 | х | о | х | у | у | у | х | у | у | у |
|  |  | кипящий | х | н | х | о | у | у | х |  | у | у |
| Ангидрид уксусной кислоты | (CH3COO)2O | 20 |  | у | х | о | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий |  |  | х | о | у | у | у |  | у | у |
| Нитрат железа | Fe(NO3)3 | 20 |  |  | х | у | у | у | у | у |  |  |
| Ферросульфат в серной кислоте при 75% | FeSO4+H2SO4 | 90 |  | х | х | у | н | н | н | у |  |  |
| Спирты жирного ряда и жиры |  | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у |  |
|  |  | кипящий | у | у | у | о | у | у | у | х | у |  |
| Сульфонат спирта жирного ряда |  | 20 | у | у | х | у | у | у | у | х | у |  |
| Олеиновая кислота | C17H33COOH | 20-200 |  |  |  | у | у | у |  | у | у |  |
| Плавиковая (фтористоводородная) кислота | HF | 20 | у | х | х | х | х | х | х | у | х | х |
| Формальдегид (формалин) 40% | HCOH | 20 | у | у | о | у | у | у | у | х | у | у |
| Фруктовый сок содержащий фруктовую кислоту |  | 20 |  | х | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий |  | х | х | у | у | у | у |  | у | у |
| Галловая кислота (танин) | H6C7O5 | 20 | о |  | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий | о |  | х | у | у | у | у |  | у | у |
| Дубитель 10% | C2O6H6 | 20 |  | о | н | у | у | у | у | у |  |  |
|  |  | кипящий |  |  | х | у | у | у | у | у |  |  |
| Дубитель 50% | C2O6H6 | 20 |  | о | н | у | у | у | у | у |  |  |
|  |  | кипящий |  |  | х | у | у | у | у | у |  |  |
| Глицерин | CH2OH | 20 | у | у | о | у | у | у | у | х |  |  |
| Алюминий сульфат калия 10% | KAl2(SO4)2 | 20 | у |  | н | у | о | у | о | у | у | у |
|  |  | кипящий | у |  | н | у | о | у | о | у | у | у |
| Алюминий сульфат калия, насыщенный раствор |  | кипящий |  |  | х | у | о | у | о |  |  |  |
| Бихромат калия 25% | KCr2O7 | 20 |  |  | у | у | у | у | у | у | у | у |
| Бифторит калия, насыщенный раствор |  | 20 |  |  | х | х |  |  |  | у |  |  |
| Битартрат калия (винный камень) | KHC4H4O4 | 20 |  | о |  | у | у | у | у | у |  |  |
|  |  | кипящий |  |  |  | н | у | у | у | у |  |  |
| Бромид калия | KBr | 20 | о |  | н | у | о | у | у | у | у | у |
| Карбонат калия, слабый раствор | K2CO3 | 20 | у |  | о | у | у | у | у | у | у | у |
| Хлорат калия (хлористый кальций) | KClO3 | 20 | о | о | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | 100 |  | о |  |  |  | у | у |  |  |  |
| Цианид калия, 10% водный раствор | KCN | 20 | у | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлорид калия | KCl | 20 | у | о | х | у | у | у | у |  | у |  |
| Фторид калия (насыщенный раствор) | KHF2 | 20 |  |  | х | о |  | у |  | у |  |  |
| Едкий калий | KOH | 20 | х | о | о |  | у | у | о | у |  |  |
|  |  | кипящий | х | о | о | о | у | у | у | у |  |  |
| Гипохлорит калия, до 20г/л активного хлора |  | 40 | о |  | х | у | у | у | у | у | о | о |
| Нитрат калия (калиевая селитра) | KNO3 | 20 | н | у | у |  | о | о | о | у |  |  |
| Оксалат калия (кисличная соль) | K2(COO) | 20 |  |  | о | у | у | у | у | у |  |  |
| Марганцовистокислый калий (насыщенный раствор) | KMnO4 | 20 |  | у |  | у | о | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий |  | у |  | у | о | у | у | у | у | у |
| Силикат калия (жидкое стекло) | K2SiO3 | 20 |  | у | у | у | у | у | у | у | у | у |
| Сульфат калия | K2SO4 | 20 | у | у | х | у | у | у | у | у | у | у |
| Камфора | C10H16O |  | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у |
| Кремниефтористоводородистая кислота | H2SiF6 | 20 | о | н | х | х | х | х | х | у |  |  |
| Двуокись углерода, водный раствор | CO2+H2O | 20 |  |  |  | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | 100 | о | о | о | х | х | х | х | о | у | у |
| Царская водка | HCl+HNO3 | 20 | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Уксуснокислая медь, водный раствор | (CH3COO)2Cu | 20 |  | х |  | у | у | у | у | у | у | у |
| Арсенит меди | Cu(AsO2)2 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у |
| Хлорид меди | CuCl2 | 20 | о |  | х | н | х | х | х | у | у | у |
| Нитрат меди | CuNO3 | 20 | х | н | х | у | у | у | у | у | у | у |
| Сульфат меди (медный купорос) | CuSO4 | 20 | о | о | н | о | у | у | у | у | у | у |
| Сульфат меди, 2-4% Н2SО4 | CuSO4+H2SO4 | 40 | о | о | х | о | о | о | о | у | у | у |
| Латекс |  |  |  | у | у | у | у |  | у |  | у | у |
| Льняное масло |  | 20 |  | у | у | у | у | у | у | у |  | у |
| Хлорид магния | MgCl2 | 20 | о | о | о | у | о | у | у | у | у | у |
| Морская вода |  | 20 |  | у | н |  | у |  | у | у | у | у |
| Меласса |  | 20 |  |  | у |  | у | у | у | у | у | у |
|  |  | 100 |  |  | у |  | у | у | у |  | у | у |
| Метиловый спирт |  | 20-100 | у | о | у | у | у | у | у | о | у | у |
| Молоко свежее |  | 20 |  | у |  |  | у | у | у |  | у | у |
| Молочная кислота | C6H3O3 | 20 | у | о | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий | у | о | х | у |  |  | х | х | у | у |
| Монохлоруксусная кислота | CH2ClOOH | 20 |  |  | х | о | х | х | н | х | у |  |
| Раствор натрий алюмината | NaAlO2 |  |  |  | у |  | у | у | у | у |  |  |
| Биосульфит натрия, водный раствор | NaHSO3 | 20 | у |  | о | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий | у |  | х | у | у | у | у |  | у | у |
| Поваренная соль | NaCl | 20 | н | у | о | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий | х | у | о | у | о | о | о |  | у | у |
| Гидросульфат натрия, водный раствор | NaHSO4 | 20 | у | х | н | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий | у | х | х | у | о | у | у |  | у | у |
| Едкий натр | NaOH | 20 | х | у | о | о | у | у | у | у | о | о |
|  |  | кипящий | х | о | х | х | о | о | о |  | х | х |
| Гипохлорид натрия (до 20 г/л активного хлора) | NaOCl | 20 | о |  | х | о | о | у | о | х | у | у |
| Карбонат натрия (сода, насыщенный раствор) | Na2CO3 | 20 | у | у | х |  |  |  |  | у | у | у |
|  |  | 100 | у | у | х |  |  |  |  |  | у | у |
| Нитрат натрия (натриевая селитра) | NaNO3 | 20 |  |  | у | у | у | у | у | у | у | у |
| Перхлорат натрия | NaClO4 | 20 | о |  | о | у | у | у | у |  |  |  |
| Натрий фосфат | Na2HPO4 | 80 | о |  | у | у | у | у | у | у |  |  |
| Силикат натрия (жидкое стекло) | Na2SiO3 | 20 |  | у | у | у | у | у | у | у | у | у |
| Сульфат натрия (глауберова соль) | Na2SO4 | 20 | у | у | о | о | у | у | у |  | у | у |
|  |  | кипящий | у | у | о | о | у | у | у |  | у | у |
| Натрий сернистый 20% | Na2S | 20 |  | н | у | х | у |  | у | у | у | у |
|  |  | кипящий |  | н | у | х | у |  | у | у | у | у |
| Натрий сернокислый 25% | Na2SO3 | 20 |  |  | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий |  |  | х | у | у | у | у |  | у | у |
| Тиоуульфат натрия | Na2S2O3 | 20 | о |  | о | с | у | у | у | у |  |  |
|  |  | кипящий | о |  | о | у | у | у | у | у |  |  |
| Хлорид никеля | NiCl2 | 20 |  | о | х | у | о | о | о | у |  |  |
| Сульфат никеля | NiSO4 | 80 |  | о | х | о | о | о | о | у |  |  |
| Нитрокислота с 4-5% содержанием нитрозы |  | 20 | о |  | х | у | у | у | у | х | у | у |
| Масла минеральные и растительные |  | 20 | о | у | о | у | у | у | у | х | у | у |
|  |  | кипящий | о | у | о | у | о | у | у | х | у | у |
| Олеум, концентрированный, 60% свободного SО3 | H2SO4 | 20 | о | х | х | у | у | у | у | х | у | у |
| Щавелевая кислота | (COOH)2 | 80 | х | х | н | у | у | о | у | у | у | у |
|  |  | кипящий | х | х |  | у |  |  |  |  | у | у |
| Фенол (карболовая кислота с 90% фенола) | C6H5OH | 20 |  | у | н | у | о | у | у | х | у | у |
|  |  | кипящий |  | у | н | у | о | у | у | х | у | у |
| Фосфорная кислота 80% | H3PO4 | 20 | н | х | н | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий | н | х |  | н | н | у | у |  | у | у |
| Пикриновая кислота любой концентрации |  | 20 | н |  |  | у | у | у | у | у | у | у |
| Ртуть | Hg |  | х | х | у | у | у | у | у | у |  |  |
| Хлорид ртути, водный раствор 0,7% сублимат | HgCl2 | 20 |  | х |  | у | у | о |  | у | у | у |
|  |  | кипящий |  | н | х | у | о | н | н |  | у | у |
| Нитрат ртути | Hg(NO3)2 | 20 |  | н | х |  | у | у | у |  | у |  |
| Салициловая кислота | C6H4OHCOOH | 20 | у | у | х | у | о | у |  | у | у | у |
| Азотная кислота разбавленная 1:10 (37%) | HNO3 | 20 |  | х | х | у | у | у |  |  | у | у |
|  |  | кипящий |  | х | х | о | у | у |  |  | у | у |
| Азотная кислота концентрированная 100% | HNO3 | 20 |  | х | х | у | у | у | у |  | у | у |
|  |  | 60 |  | х | х | у | о | о |  |  | у | у |
| Соляная кислота разбавленная 0,9% | HCl | 20 |  | н |  | о |  |  |  | у | у | у |
|  |  | кипящий |  | х |  | х |  |  |  | о | у | у |
| Соляная кислота разбавленная 1:9 | HCl | 20 |  |  |  | о |  |  |  |  | у | у |
|  |  | кипящий |  |  |  | х |  |  |  |  | у | у |
| Соляная кислота концентрированная 37% | HCl | 20 |  |  |  |  | о |  |  | у | у | у |
|  |  | кипящий |  |  |  |  | х |  |  | о | у | у |
| Сера расплавленная | S | 115 |  |  | у | у | у | у | у | х |  |  |
| Хлорид серы безводный | S2Cl2 | 20 |  |  | у | у | у | у | у | х |  |  |
| Двуокись серы безводная | SO2 | 20 |  |  | у | у | у | у | у |  |  |  |
| Сероуглерод | CS2 | 20 | у | о | у | у | у | у | у | х | у | у |
| Серная кислота до 16% | H2SO4 | 20 | у | х |  | у | у | у | у |  | у | у |
|  |  | кипящий | у | х | х | х | о | о | о |  | у | у |
| Серная кислота до 78% | H2SO4 | 20 | у | х |  | у |  |  |  |  | у | у |
|  |  | 80 | о | х |  | у |  |  |  |  | у | у |
| Серная кислота до 98% | H2SO4 | 20 | о | х | у | у |  |  |  |  | у | у |
|  |  | кипящий | о | х | у | у |  |  |  |  | у | у |
| Сероводород | H2S | 20 | о | о | о | у | у | о | о |  | у | у |
| Сернистая кислота, насыщенный раствор | H2SO3 | 20 | у | х | х | н | о | о | у | у | у | у |
| Плавильная кислота 10% | H2SO4 | 70 | о | о | х | у | о |  | х | у |  |  |
| Плавильная кислота сверх 10% | H2SO4 | 70 | о | о | х | у | х | х | х |  |  |  |
| Смола, дегтярное масло |  | 20 | о | у | у |  | у | у | у |  | х |  |
|  |  | кипящий | о | у | у |  |  |  |  |  |  |  |
| Четыреххлористый углерод | CCl4 | кипящий |  | у |  | у | о | о | о | х | у | у |
| Толуол | C6H5CH3 | кипящий | у |  | у | у | о | у | у |  | у | у |
| Трихлорэтилен | CHClCCl2 | 88 |  | о | у | у | у | у | у | х |  |  |
| Трихлоруксусная кислота | CCl3COOH | 20 |  |  | х |  | у | у | у |  |  |  |
| Тринатрий фосфат | Na3PO4 | 20 |  |  | у |  | у | у | у |  |  |  |
| Вискоза |  | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х |  |  |
|  |  | кипящий |  |  |  |  | у | у | у |  |  |  |
| Вода дистиллированная | H2O | 0-100 |  | у | о |  | у | у | у |  | у | у |
| Перекись водорода | H2O2 | 20 | у | у |  |  | у | у | у | х | у | у |
| Вино |  | 20 |  | у |  |  | у |  | у | у | у | у |
| Винная кислота 10% | C4H6O2 | 20 | о | у | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | 80 | н | у | х | у | у | у | у |  | у | у |
| Хлорид цинка 60% | ZnCl2 | 20 | у | о | у | у | н | о | у | х | у | у |
|  |  | кипящий |  | х |  | у | х | х | у |  | у | у |
| Сульфат цинка | ZnSO4 | 20 | о | у | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | кипящий |  |  |  | о | о | у | у |  | у | у |
| Гексахлоростанат амония (розовая соль) | (NH4)2SnCl6 | 20 |  |  | х | у | у | у | у | у | у | у |
|  |  | 60 |  |  | х | о | х | х |  |  | у | у |
| Хлорид олова | SnCl4 | 20 |  |  | х | о |  |  | о | у | у | у |
| Хлорид олова, водный раствор | SnCl4+5H2O | 20 |  |  | х | о | о | н | о |  | у | у |
|  |  | кипящий |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |
| Лимонная кислота | H8C6O2 | 20 | о | о | х | о | у | у | у |  |  |  |
|  |  | 80 | о |  |  | о | х | х | н |  |  |  |
| Сахарный сироп |  | 20 |  | у | у |  | у | у | у |  |  |  |
|  |  | 100 |  | у |  |  | у | у | у |  |  |  |