# Таблица конверсии различных величин измерения вязкости

При использовании различных типов вискозиметров для измерения вязкости иногда возникает необходимость перевода одних единиц измерения в другие или в единицы измерения Метрической Системы.

#### Предлагаем Вам воспользоваться таблицей конверсии:

| Универсальные секунды Сейболта (ssu) | Кинематическая вязкость (сантистоксы) | Секунды Редвуда | Единицы Энглера | Секунды по чашке Партина № 10 | Секунды по чашке Партина № 15 | Секунды по чашке Партина № 20 | Секунды по чашке Форда № 3 | Секунды по чашке Форда № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1.00 | 29 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 2.56 | 32.1 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 4.30 | 36.2 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 7.40 | 44.3 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 10.3 | 52.3 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 13.1 | 60.9 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 15.7 | 69.2 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 18.2 | 77.6 | 2.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 20.6 | 85.6 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 32.1 | 128 | 4.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 43.2 | 170 | 5.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 54.0 | 212 | 7.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 65.0 | 254 | 8.79 | 15 | 6.0 | 3.0 | 30 | 20 |
| 400 | 87.6 | 338 | 11.70 | 21 | 7.2 | 3.2 | 42 | 28 |
| 500 | 110 | 423 | 14.60 | 25 | 7.8 | 3.4 | 50 | 34 |
| 600 | 132 | 508 | 17.50 | 30 | 8.5 | 3.6 | 58 | 40 |
| 700 | 154 | 592 | 20.45 | 35 | 9.0 | 3.9 | 67 | 45 |
| 800 | 176 | 677 | 23.35 | 39 | 9.8 | 4.1 | 74 | 50 |
| 900 | 198 | 762 | 26.30 | 41 | 10.7 | 4.3 | 82 | 57 |
| 1000 | 220 | 896 | 29.20 | 43 | 11.5 | 4.5 | 90 | 62 |
| 1500 | 330 | 1270 | 43.80 | 65 | 15.2 | 63 | 132 | 90 |
| 2000 | 440 | 1690 | 58.40 | 86 | 19.5 | 7.5 | 172 | 118 |
| 2500 | 550 | 2120 | 73.0 | 108 | 24 | 9 | 218 | 147 |
| 3000 | 660 | 2540 | 87.60 | 129 | 28.5 | 11 | 258 | 172 |
| 4000 | 880 | 3380 | 117.0 | 172 | 37 | 14 | 337 | 230 |
| 5000 | 1100 | 4230 | 146 | 215 | 47 | 18 | 425 | 290 |
| 6000 | 1320 | 5080 | 175 | 258 | 57 | 22 | 520 | 350 |
| 7000 | 1540 | 5920 | 204.3 | 300 | 67 | 25 | 600 | 410 |
| 8000 | 1760 | 6770 | 233.5 | 344 | 76 | 29 | 680 | 465 |
| 9000 | 1980 | 7620 | 263 | 387 | 86 | 32 | 780 | 520 |
| 10000 | 2200 | 8460 | 292 | 430 | 96 | 35 | 850 | 575 |
| 15000 | 3300 | 13700 | 438 | 650 | 147 | 53 | 1280 | 860 |
| 20000 | 4400 | 18400 | 584 | 860 | 203 | 70 | 1715 | 1150 |