# Таблица расшифровки составов некоторых сплавов, применяемых в европейском машиностроении

В современном европейском машиностроении используется ряд распространенных сплавов, который мы приводим ниже, с соответствующей расшифровкой относительного содержания элементов в сплаве.

Ряд задач по перекачке жидкости требует ограничения контакта перекачиваемой среды с некоторыми металлами, или же наоборот, зная свойства жидкости можно подобрать соответствующее исполнение насоса, что предотвратит преждевременный износ элементов конструкции насоса.

Данная информация также имеет справочный характер - вы можете сравнить аналогичные сплавы отечественного производства по содержанию элементов с иностранными сплавами, для подбора материала изготовления насоса.